VC 200-50
Однослойная полуглянцевая краска для толстослойных покрытий „Mipaflex“
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Область применения :	Быстросохнущая однослойная краска для нанесения с помощью краскопульта 
для широкого спектра поверхностей (сталь, оцинкованная сталь и алюминий), применяемых в современном производстве  (бытовки, трубы, ворота, стеновые и потолочные покрытия, контейнеры и машины строительной индустрии) для наружной и внутренней отделки.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:	винил-сополимер
Содержание сухого вещества:	52 - 56% по весу, 
	36 - 37 % по объему
Вязкость распыления (DIN 53 211):  70 - 90 с 4 мм DIN Плотность (DIN EN ISO 2811):	1,10 - 1,3 кг/л Блеск (DIN EN ISO 2813):	35 - 45 единиц / 60°
(полуглянцевая)

Свойства:	-   быстрое начальное высыхание
· можно применять на объектах с защитой от статического электричества
· отличная водостойкость
· кратковременные температурные воздействия: 90°C
· постоянные температурные воздействия: 70°C
· испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409):
сталь, цинк, алюминий и бетон: Gt 0 (очень хорошо)
Расчетный расход:	23,9 - 28,2 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
29,3 - 31,2 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.





Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать все следы ржавчины,
окалины, окисления) и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner (растворитель силикона).
Цинк:	очистить, используя аммиачно-щелочную смачивающую добавку (Mipa Zinkreiniger)
Алюминий:   очистить, зашлифовать и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner  (растворитель силикона).


Нанесение:	Давление [бар]

Размер форсунки [мм]

распыления
Операции	Разбавление

Распылитель / Воздушный 	4 - 5	1.3 - 1.5	2 - 4	10 - 15 %
Краскопульт низкого давления	2.5 - 3	1.3 - 1.4	2 - 4	10 - 15 %

с высоким потреблением сжатого воздуха
Безвоздушный 	120 - 150	0.28 - 0.33
(65 - 95 °)


1	неразбавленная 

 Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.
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Высыхание	Устойчива к пыли  Безопасное 	Готова к 		Повторное
		прикосновение 	использованию		нанесение
Температура объекта 20 °C	10 - 15 мин.	10 - 20 мин.	2 - 3 ч	10 мин.
Температура объекта 60 °C	5 - 10 мин.	10 мин.	30 мин.	5 мин.
Полное отверждение через 4 - 5 дней (при 20 °C).
Разбавление :	Mipa Verdünnung UN или UN21
Варианты применения :	1 - стадийное нанесение
(без преобладания коррозии):
Сталь, алюминий и цинк: Первый слой и верхний слой:
VC 200 - 50 (общая толщина покрытия: 50 - 70 мкм)
2 - стадийное нанесение (для агрессивной среды): Сталь, алюминий и цинк:
Первый слой:	VB 100-20 (толщина покрытия: 50 - 70 мкм) или EP 100-20 (толщина покрытия: 50 - 70 мкм)
Верхний слой:	VC 200-50 (толщина покрытия: 50 - 60 мкм)
Минеральные поверхности (бетон, штукатурка):
Первый слой:	VC 200-50 (толщина покрытия: 10 - 20 мкм) Верхний слой:	VC 200-50 (толщина покрытия: 50 - 60 мкм)




Особые условия

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или предметов, которые могут попасть в рот.  При определенных климатических условиях или сильном ультрафиолетовом излучении наблюдалась тенденция пыления краски, в качестве системной характеристики. При более высоких температурах обратите внимание термопластичную характеристику покрытия. Используя Mipa  Härterverdünnung  вместо  Mipa  Verdünnung  UN  или UN21 будет наблюдаться ускоренное отверждение поверхности, а также будет значительно улучшено сопротивление к химическим веществам. Обратите внимание, что срок годности после добавления Mipa Härterverdünnung составит 2 дня. Рекомендуем проверить соответствие выбранного цвета на каком-либо образце до начала покраски.

Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных.
Не вдыхать испарения/аэрозоль.  Не допускать попадания в глаза.  При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.
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